## Slide 1
신제품 개발 리뷰
프로젝트: PJ 2025-CP305
이슈: 뭉침(알갱이)
부품: CP-305 UV 선크림 SPF50+ 50ml
문서번호: RD-2025-05
제형: 혼합자차 선크림
코스메디아㈜ · R&D Review · 2025

## Slide 2
개발 개요
CP-305 UV 선크림 SPF50+ 50ml
제형 혼합자차 선크림 · 용기 펌프 용기 50ml
목표 pH 5.0~6.5 · 목표 점도 8,000~25,000 cP
적용 법규: 화장품법(한국) · 기능성화장품 심사 규정 · MoCRA(미국) · ISO 22716(GMP)

## Slide 3
처방 구성
원료 | INCI | 배합비(%) | 기능
티타늄디옥사이드 | Titanium Dioxide | 6 | 자외선차단 성분
징크옥사이드 | Zinc Oxide | 10 | 자외선차단 성분
에틸헥실메톡시신나메이트 | Ethylhexyl Methoxycinnamate | 7.5 | 자외선차단 성분
사이클로펜타실록세인 | Cyclopentasiloxane | 8 | 실리콘 오일
다이메티콘 | Dimethicone | 4 | 실리콘 오일
카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | Caprylic/Capric Triglyceride | 5 | 유분·에몰리언트

## Slide 4
원인분석
점증제 수화 불충분
점증제 수화 불충분
용기 상용성 불량
충전 온도 이탈

## Slide 5
리스크 검토
리스크 | 예상 원인 | 대응
점증제 수화 불충분 | 점증제 수화 불충분 | 수상 수화 시간 30분 이상 확보
용기 상용성 불량 | 점증제 수화 불충분 | 펌프 용기 6개월 상용성 시험 선행
충전 온도 이탈 | 점증제 수화 불충분 | 충전 온도 32도 이하 인터록 적용

## Slide 6
대책
교반 RPM 표준화
개발 단계에서 교반 RPM 표준화 를 선행 반영하여 양산 이관 후 재발을 차단한다.

## Slide 7
검증 계획
가속 45도 RH75% 3개월 안정성 시험
장기 25도 RH60% 12개월 안정성 시험
challenge test 및 미생물 한도 시험
용기 상용성 6개월 시험
임상 피부 자극 시험(첩포)

## Slide 8
근거
문서번호: RD-2025-05
프로젝트: PJ 2025-CP305
첨부: 처방전 · 원료 규격서 · 안정성 시험 계획서