## Slide 1
재발방지 대책서
프로젝트: PJ 2025-CP204
이슈: 결정 석출
부품: CP-204 콜라겐 리프팅 아이크림 20ml
로트번호: CP204-2511C
문서번호: QA-CA-2025-03
작성 품질보증팀 · 검토 연구개발팀 · 승인 생산본부
코스메디아㈜ · Quality Assurance · 2025

## Slide 2
현상
CP-204 콜라겐 리프팅 아이크림 20ml 로트 CP204-2511C
결정 석출 현상이 반복 확인되어 감성 품질과 안전성에 영향을 준다.
제형 W/O 아이크림 · 용기 알루미늄 튜브 20ml
접수 시기 | 접수 경로 | 건수 | 비고
2025-11 | 고객센터 클레임 | 13 | 최초 접수
2025-12 | 유통사 반품 | 8 | 유사 증상
2025-12 | 사내 안정성 시험 | 5 | 재현 확인

## Slide 3
발생 경위
일자 | 단계 | 내용
2025-11-19 | 이슈 접수 | QA-CA-2025-03 접수 · 동일 로트 출하 보류
2025-11-22 | 긴급 대응 | 재고 전수 선별 및 보관 시료 확보
2025-12-05 | 원인 조사 | 제조기록 역추적 및 재현 시험 착수
2025-12-12 | 대책 수립 | 유화 공정 온도 프로파일 개정 적용안 확정
2025-12-20 | 검증 완료 | 개선 로트 안정성 시험 합격

## Slide 4
5-Why 분석
단계 | 질문 | 답
Why 1 | 왜 결정 석출 이 발생했는가 | W/O 아이크림 제형에서 현상이 반복 관찰됨
Why 2 | 왜 해당 로트에 집중되는가 | 냉각 속도 과다 관리 범위가 넓게 설정됨
Why 3 | 왜 관리 범위가 넓었는가 | HLB 불일치 영향이 초기 검토에서 누락됨
Why 4 | 왜 누락되었는가 | 유사 제형 이력이 체크리스트로 연결되지 않음
Why 5 | 왜 연결되지 않았는가 | 과거 문서가 비정형으로 분산되어 검색이 어려움

## Slide 5
원인분석
냉각 속도 과다
HLB 불일치
유화제 함량 부족

## Slide 6
원인 검증
후보 원인 | 검증 방법 | 판정
냉각 속도 과다 | 인자 단독 변경 재현 시험 | 재현됨 · 근본 원인
HLB 불일치 | 제조기록 상관 분석 | 부분 기여 · 병행 관리
유화제 함량 부족 | 원료 로트 비교 시험 | 기각

## Slide 7
대책
유화 공정 온도 프로파일 개정
유화 공정 온도 프로파일 개정 적용으로 근본 원인(냉각 속도 과다)을 제거하고 동일 제형 전 품목에 수평 전개한다.
구분 | 개선 전 | 개선 후
공정 | 냉각 속도 과다 관리 미흡 | 유화 공정 온도 프로파일 개정
검사 | 출하검사 샘플링 | 중간공정 전수 모니터링 추가
결과 | 클레임 26건 | 개선 로트 재발 0건

## Slide 8
검증 결과
냉각 프로파일 개정 후 석출 없음
순환 시험 6cycle 합격
개선 후 3로트 전수 검사 및 유통 모니터링에서 재발 없음 확인.

## Slide 9
규제 검토
적용 법규: 화장품법(한국) · EU 화장품규정 1223/2009 · CPNP 등록 · ISO 22716(GMP)
ISO 22716 일탈 관리 절차에 따라 일탈 보고서를 기록하고 연간 품질 리뷰에 포함한다.

## Slide 10
수평 전개 및 표준화
적용 대상 | 적용 항목 | 일정
CP-101 하이드라 수분크림 50ml | 유화 공정 온도 프로파일 개정 | 2025 Q4
CP-102 비타C 브라이트닝 앰플 30ml | 제조 표준서 개정 | 2026 Q1
신규 개발 전 품목 | 설계 검토 체크리스트 반영 | 상시

## Slide 11
근거
접수번호: QA-CA-2025-03
관련 프로젝트: PJ 2025-CP204
로트: CP204-2511C
첨부: QC 성적서 · 안정성 시험 데이터 · 클레임 집계 · 회수품 사진