## Slide 1
8D 리포트
프로젝트: PJ 2025-CP101
이슈: 상분리
부품: CP-101 하이드라 수분크림 50ml
로트번호: CP101-2501A
문서번호: QA-8D-2025-01
작성 품질보증팀 · 검토 연구개발팀 · 승인 생산본부
코스메디아㈜ · Quality Assurance · 2025

## Slide 2
현상
CP-101 하이드라 수분크림 50ml 로트 CP101-2501A
상분리 현상이 반복 확인되어 감성 품질과 안전성에 영향을 준다.
제형 O/W 크림 · 용기 자사 단지형 용기 50ml
접수 시기 | 접수 경로 | 건수 | 비고
2025-01 | 고객센터 클레임 | 21 | 최초 접수
2025-02 | 유통사 반품 | 13 | 유사 증상
2025-03 | 사내 안정성 시험 | 8 | 재현 확인

## Slide 3
발생 경위
일자 | 단계 | 내용
2025-01-17 | 이슈 접수 | QA-8D-2025-01 접수 · 동일 로트 출하 보류
2025-01-20 | 긴급 대응 | 재고 전수 선별 및 보관 시료 확보
2025-02-05 | 원인 조사 | 제조기록 역추적 및 재현 시험 착수
2025-03-12 | 대책 수립 | 유화 공정 온도 프로파일 개정 적용안 확정
2025-04-20 | 검증 완료 | 개선 로트 안정성 시험 합격

## Slide 4
5-Why 분석
단계 | 질문 | 답
Why 1 | 왜 상분리 이 발생했는가 | O/W 크림 제형에서 현상이 반복 관찰됨
Why 2 | 왜 해당 로트에 집중되는가 | 유화제 함량 부족 관리 범위가 넓게 설정됨
Why 3 | 왜 관리 범위가 넓었는가 | HLB 불일치 영향이 초기 검토에서 누락됨
Why 4 | 왜 누락되었는가 | 유사 제형 이력이 체크리스트로 연결되지 않음
Why 5 | 왜 연결되지 않았는가 | 과거 문서가 비정형으로 분산되어 검색이 어려움

## Slide 5
원인분석
유화제 함량 부족
HLB 불일치
교반 속도 편차

## Slide 6
원인 검증
후보 원인 | 검증 방법 | 판정
유화제 함량 부족 | 인자 단독 변경 재현 시험 | 재현됨 · 근본 원인
HLB 불일치 | 제조기록 상관 분석 | 부분 기여 · 병행 관리
교반 속도 편차 | 원료 로트 비교 시험 | 기각

## Slide 7
대책
유화 공정 온도 프로파일 개정
유화 공정 온도 프로파일 개정 적용으로 근본 원인(유화제 함량 부족)을 제거하고 동일 제형 전 품목에 수평 전개한다.
구분 | 개선 전 | 개선 후
공정 | 유화제 함량 부족 관리 미흡 | 유화 공정 온도 프로파일 개정
검사 | 출하검사 샘플링 | 중간공정 전수 모니터링 추가
결과 | 클레임 42건 | 개선 로트 재발 0건

## Slide 8
검증 결과
가속 45도 3개월 안정성 시험 합격
유화 입자경 1.0um 이하 유지 확인
개선 후 3로트 전수 검사 및 유통 모니터링에서 재발 없음 확인.

## Slide 9
규제 검토
적용 법규: 화장품법(한국) · 화장품 안전기준 등에 관한 규정 · EU 화장품규정 1223/2009 · CPNP 등록 · ISO 22716(GMP)
ISO 22716 일탈 관리 절차에 따라 일탈 보고서를 기록하고 연간 품질 리뷰에 포함한다.

## Slide 10
수평 전개 및 표준화
적용 대상 | 적용 항목 | 일정
CP-102 비타C 브라이트닝 앰플 30ml | 유화 공정 온도 프로파일 개정 | 2025 Q4
CP-203 시카 진정 토너 200ml | 제조 표준서 개정 | 2026 Q1
신규 개발 전 품목 | 설계 검토 체크리스트 반영 | 상시

## Slide 11
근거
접수번호: QA-8D-2025-01
관련 프로젝트: PJ 2025-CP101
로트: CP101-2501A
첨부: QC 성적서 · 안정성 시험 데이터 · 클레임 집계 · 회수품 사진